# G2 Clean Slab Structures

Pd/PdO/PdO2 DMC Formation  |  Side View  |  ase3 texture

| S1: Pd(100) Metallic Pd, p(4x4), 4 layers | S2: PdO(101)/Pd(100) Surface oxide on Pd(100) |
| --- | --- |
| S3: PdO(100) Bulk PdO, O-rich termination, 4x2 | S4: PdO2(110) Rutile PdO2, stoichiometric |

## Slab Properties

| Surface | Oxidation | Atoms | Pd / O | Cell a x b | Layers | Fixed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: Pd(100) | Pd0 | 80 | 80 / 0 | 11.0 x 11.0 | 5 | 32 |
| S2: PdO(101)/Pd(100) | Pd0/Pd2+ | 112 | 96 / 16 | 12.3 x 12.3 | 7 | 40 |
| S3: PdO(100) | Pd2+ | 128 | 64 / 64 | 12.2 x 10.8 | 8 | 32 |
| S4: PdO2(110) | Pd4+ | 144 | 48 / 96 | 9.5 x 12.8 | 14 | 45 |

2026-06-05 | Side view (-90x,0y,0z) | POV-Ray ase3 | Pd=teal, O=coral